Prohlášení o vlastnostech

č. 10/2013

Podle nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 305/2011 a zákona č.22/1997 Sb. v platném znění

- Výrobek:  	cihla děrovaná metrická  CDm    240 x 115 x 113 mm

- Typ výrobku:  Zdicí prvky pálené – typ CL , prvek P (pro chráněné zdivo) , kategorie I.

- Použití výrobku:
Zhotovování zděných stěnových,nosných a nenosných konstrukcí, příček, přizdívek apod. v pozemních a inženýrských stavbách. Výrobek je určen pro zdivo chráněné před působením povětrnostních vlivů (omítkou, obkladem apod.) a izolované od zemní vlhkosti

# Výrobce:	Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

# Adresa:	Vysoké Mýto,Choceňské Předměstí, Tisovská 269

# IČ:		26006138

- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

- Harmonizovaná norma:EN 771-1:2011 +A1:2015  Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky

- Výrobce provedl určení typu výrobku na základě zkoušky typu a zajišťuje řízení výroby podle systému 2+.
Protokol č.050-014365 o počáteční zkoušce typu výrobku: cihla děrovaná metrická CDm , vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř ,pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Oznámený subjekt č.1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. provedl počáteční inspekci systému řízení výroby ve výrobním závodě, vydal certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPR-050014406 a vykonává pravidelný dohled.

- Vlastnosti základních charakteristik

| Základní charakteristika | Vlastnost (úroveň, třída nebo popis) základní charakteristiky | Harmonizovaná norma |
| --- | --- | --- |
| 1. Rozměry jmenovité tolerance průměrné hodnoty tolerance rozpětí | 290x115x113 mm T1 R1 | EN 771-1:2011 +A1 :2015 |
| 2. Pevnost v tlaku (kolmo na ložnou plochu) | 10N/mm2 |  |
| 3. Objemová hmotnost prvku v suchém stavu tolerance | 1190 kg/m3 D1 |  |
| 4. Mrazuvzdornost | NPD (F0) |  |
| 5. Obsah aktivních rozpustných solí | NPD (S0) |  |
| 6. Reakce na oheň | Třída A1 |  |
| 7.Tvar uspořádání prvků Poměrný objem otvorů | sk. 3 dle EN 1996-1-1 29 % |  |

Obsah přírodních radionuklidů ve výrobku nepřekračuje hodnoty stanovené národním předpisem - Vyhláškou  SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

- Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

- Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce Cihelna  Vysoké Mýto s.r.o.

Roman Hrabčuk
                                                                                                                             jednatel společnosti

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Vysoké Mýto 31.5.2017