**Podniková norma PN HD 2**

**----------------------------------------------------------------------------------**

Cihlářské výrobky pro zvláštní účely

**ANTUKA HD 2**

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Tisovská 269,Choceňské Předměstí

566 01 Vysoké Mýto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I.Názvosloví

Antuka – rozemleté cihlářské zlomky – pálená hlína- netříděná,případně tříděná

na sítech různé zrnitosti.

# II. Použití

Antuka HD 2 se **využívá s omezením pro vyrovnání spodních vrstev kurtů, dále jako substrát pro kaktusy, pro úpravu chodníků v parcích, jako krmná přísada pro domácí zvěř, pro výrobu tzv. gritu, a rovněž pro úpravu okolí hrobů.**

# III. Suroviny

Surovinou pro výrobu antuky je cihlářský střep,případně vyřazené cihlářské výrobky.

# IV. Značení

Pro označení antuky v technických listech ,dodacích listech a fakturách se dle potřeby

uvádí: a) název výrobku – Antuka HD 2

b) název podnikové normy – PN HD2

c) název výrobce

d) další požadavky dle dohody výrobce a odběratele

Příklad značení: Antuka HD 2 ,PN HD 2, Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

# V. Technické požadavky

Antuka HD 2 se vyrábí prosetím veškeré vyráběné antuky přes vibrační síto s čtvercovými

oky o velikosti stran 4x4mm a následně přes síto s oky 2x2 mm. Kvalita vyrobené antuky je dána procentuelním obsahem zrn dané velikosti, což se zjišťuje zkušebními síty s oky různých velikostí.

Kvalitativní ukazatele jsou dány v tabulce Zrnitost.

**Tabulka Zrnitost:**

**zrno pod 2 mm do 15%**

**zrna v rozmezí 2-4 mm 85 - 99 %**

Sypná hmotnost antuky – 1000 kg/m3

# VI.Bezpečnost výrobku

Výrobek splňuje požadavky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

č.307/2002 Sb. o radiační ochraně

# VII. Zkoušení

Antuka je nestanoveným stavebním výrobkem , pro zkoušku zrnitosti byla použita síta s oky 4x4 mm a 2x2 mm. Ke stanovení sypné hmotnosti byla použita technologická váha ISHIDA 30 kg.

**VIII.**

**Dodávání doprava a skladování**

Antuka HD 2 se dodává:

1. volně ložená – hmotnost antuky se udává v tunách

b) v big-begu - hmotnost cca 1000 kg

Hmotnost antuky se rozumí při vlhkosti maximálně 10%.

Přesnost vážení big-begů +-1kg/big-beg

Výrobce vydá odběrateli řádný daňový doklad,na němž uvede:

a) číslo dokladu,datum odběru a datum vyhotovení dokladu,datum zdanit.plnění

b) název a adresa dodavatele

c) název a sídlo odběratele

d) množství

e) název podnikové normy – PN HD 2

f) na žádost odběratele přiloží výrobce k vystavenému daňovému dokladu

Podnikovou normu.

Antuka volně ložená se dopravuje v zakrytých nákladních automobilech.

Antuka v big-begu se dopravuje v odkrytých i zakrytých nákladních automobilech.

Antuka volně ložená se skladuje na částečně zpevněných plochách.

Antuka v big-begách se skladuje v nezakrytých skladech pod plachtou.

Vypracováno: 1.6.2010

Zpracovatel: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Tisovská 269,Choceňské Předměstí

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 260 06 138 DIČ: CZ26006138

Odpovědná osoba: Roman Hrabčuk – jednatel společnosti