Podniková norma  PN HD 4

----------------------------------------------------------------------------------

Cihlářské výrobky pro zvláštní účely

ANTUKA  HD 4

Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Tisovská 269,Choceňské Předměstí

566 01 Vysoké Mýto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I.Názvosloví

Antuka – rozemleté cihlářské zlomky – pálená hlína- netříděná,případně tříděná

na sítech různé zrnitosti.

# II. Použití

Antuka HD 4 se používá k úpravě cest, pro vylehčování substrátů, atd.

# III. Suroviny

Surovinou pro výrobu antuky je cihlářský střep,případně vyřazené cihlářské výrobky.

K výrobě se nesmí používat přepálené výrobky.

# IV. Značení

Pro označení antuky v technických listech ,dodacích listech a fakturách se dle potřeby

uvádí:  a) název výrobku – Antuka HD 4

b) název podnikové normy – PN HD 4

c)  název výrobce

d) další požadavky dle dohody výrobce a odběratele

Příklad značení: Antuka HD 4 ,PN HD 4, Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

# V. Technické požadavky

Antuka HD 4 se vyrábí prosetím veškeré vyráběné antuky přes vibrační síto s čtvercovými

oky  o velikosti stran 2x2mm.Kvalita vyrobené antuky je dána procentuelním obsahem

zrn dané velikosti,což se zjišťuje zkušebními síty s oky různých velikostí.

Kvalitativní ukazatele jsou dány v tabulce Zrnitost.

Tabulka Zrnitost:

zrno pod 2 mm                           15%

zrna v rozmezí 2-15 mm            60%

zrna v rozmezí 15-30 mm          25%

Sypná hmotnost antuky  –  1000  kg/m3

# VI.Bezpečnost výrobku

Výrobek splňuje požadavky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

č.307/2002 Sb. o radiační ochraně

# VII. Zkoušení

Antuka je nestanoveným stavebním výrobkem , pro zkoušku zrnitosti byla použita síta s oky  2x2 mm, 15x15 mm, a 30x30 mm. Ke stanovení sypné hmotnosti byla použita technologická váha ISHIDA 30 kg.

VIII.

Dodávání doprava a skladování

Antuka HD 4 se dodává:

- volně ložená – hmotnost antuky se udává v tunách

b)   v big-begu    -  hmotnost cca 1000 kg

Hmotnost antuky se rozumí při vlhkosti maximálně 10%.

Přesnost vážení big-begů  +-1kg/big-beg

Výrobce vydá odběrateli řádný daňový doklad,na němž uvede:

a) číslo dokladu,datum odběru a datum vyhotovení dokladu,datum zdanit.plnění

b) název a adresa dodavatele

c) název a sídlo odběratele

d) množství

e) název podnikové normy  –  PN HD 4

f) na žádost odběratele přiloží výrobce k vystavenému daňovému dokladu

Podnikovou normu.

Antuka volně ložená se dopravuje v zakrytých nákladních automobilech.

Antuka v big-begu se dopravuje v odkrytých i zakrytých nákladních automobilech.

Antuka volně ložená se skladuje na částečně zpevněných plochách.

Antuka v big-begách se skladuje v nezakrytých skladech pod plachtou.

Vypracováno: 1.6.2010

Zpracovatel:  Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.

Tisovská 269,Choceňské Předměstí

566 01  Vysoké Mýto

IČ: 260 06 138  DIČ: CZ26006138

Odpovědná osoba: Roman Hrabčuk – jednatel společnosti